| 6061 Aluminum AR | Test 1 | Test 2 | Test 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Width [mm] | 2.96 | 2.88 | 2.93 |
| Thickness [mm] | 1.68 | 1.67 | 1.65 |
| Global Gage Length [mm] | 33.56 | 32.52 | 33.18 |
| Ext Length [mm] | 23.00 | 23.26 | 25.06 |

| 6061 Aluminum AR | Test 1 | Test 2 | Test 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Width [mm] | 2.75 |  |  |
| Thickness [mm] | 1.53 |  |  |
| Global Gage Length [mm] |  |  |  |
| Ext Length [mm] |  |  |  |

| 6061 Aluminum HT1 | Test 1 | Test 2 | Test 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Width [mm] | 2.85 | 3.18 | 3.21 |
| Thickness [mm] | 1.61 | 1.59 | 1.59 |
| Global Gage Length [mm] | 32.13 | 31.94 | 31.88 |
| Ext Length [mm] | 22.79 | 23.25 | 21.37 |

| 6061 Aluminum HT2 | Test 1 | Test 2 | Test 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Width [mm] | 3.23 | 3.20 | 3.26 |
| Thickness [mm] | 1.57 | 1.59 | 1.60 |
| Global Gage Length [mm] | 31.90 | 31.94 | 31.56 |
| Ext Length [mm] | 23.97 | 24.78 | 24.60 |

| 6061 Aluminum HT3 | Test 1 | Test 2 | Test 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Width [mm] | 2.90 | 3.05 | 2.90 |
| Thickness [mm] | 1.58 | 1.55 | 1.55 |
| Global Gage Length [mm] | 33.05 | 32.55 | 32.44 |
| Ext Length [mm] | 24.90 | 25.48 | 24.49 |

| 6061 Aluminum HT4 | Test 1 | Test 2 | Test 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Width [mm] | 2.98 | 2.94 | 2.89 |
| Thickness [mm] | 1.60 | 1.56 | 1.55 |
| Global Gage Length [mm] | 32.19 | 32.70 | 32.66 |
| Ext Length [mm] | 24.98 | 25.03 | 24.68 |